粉 喷 桩 施 工 工 法

目录

一.特点	1

二、适用范围	2

三、施工工艺	2

四、施工机具	3

五、操作要点	3

六、劳动组织	4

七、施工注意事项	4

八、加固质量与检测	4

九、技术经济比较	5

十、工程应用实例	5

粉喷桩是以干粉（生石灰粉或水泥粉等粉体材料）作为加固料，通过粉喷桩机，用压缩空气将粉体加固料送到地基中与软土搅拌并得到充分拌合，使其充分吸收地下水并与地基土发生理化反应，形成具有水稳定性、整体性和一定强度的柱状体，同时使桩间土得到改善，从而满足地基处理及建筑基础的设计要求。

# 一.特点

1.机理科学、费用低廉

（1）、加固成本低。由于利用原土为原料，加入少量固化剂，一般为12-15%的土体重量。

（2）、桩身质量好。由于桩体粉体与土拌和，化学反应充分 ，桩身强度相对较高。

（3）、地基加固后其容量变化不大，仅比原容量增加5%， 故无附加荷载，含水量略低于原土，约减少3-7%，其抗压强度一般为1.6-2.0MPa，其主要与土的种类、含水量、粉体掺入量、养护龄期以及外加等因素有关。

2.干法施工

（1）、施工不需水源，不需排污，故场地干净。

（2）、桩体强度高。此方法是从地基中吸收一定的水份，工艺效果较好，提高了地基加固效果。

3.无侧向挤土问题

该工艺与打入桩或压入桩相比，由于成桩是将原位土体作为主要原料，使地基中几乎不增加体积，故不产生侧向挤土，所以粉体喷搅法施工时，对临近环境无影响，甚至可以紧贴相邻基础施工。

4.桩身强度可因需要加以控制

该工艺可按工程需要及地质条件，以不同掺入量来控制不同的桩身强度，也可在同一地基中不同层位控制不同桩身强度，满足工程上的需要。

5.施工机械简单、操作方便

粉喷法施工专用机械由成桩钻机、空压机、供料机三大件组成。设备简单，桩身体积小，移动方便，成桩直径一般为500-700mm。桩长最深可达18m，施工效率较高，台班成桩10-15根。

# 二、适用范围

该工艺桩位平面布置灵活，可以组成多种形状，如柱状、壁状、格栅状等，主要用于工程建设中的多种地基改良加固，尤其以淤泥质软土改良效果较好。可作为支护体系，用于防止滑坡，防止流砂及止水围护等，还可以加固地基中的某个部位，故应用广泛。在住宅基础应用中单桩承载力可达300KN，复合地基承载力可达25Kpa.

# 三、施工工艺

粉喷桩施工工艺分为就位、钻入、预搅下沉、喷搅提升、复搅下沉、复搅喷粉提升、成桩等过程。见图1。

桩体就位：移动钻机、使钻头对准桩位，分别以经纬仪、水

平尺在钻杆及转盘的两个正交方向校正垂直度及水平度。

- 上水泥等粉灰：打开粉喷机料罐上盖，按（设计有效桩长+余

桩长）×每m用料，计算出水泥等粉灰用量，并进行过筛，加料入罐，第一罐多加50kg水泥等粉灰。

3、关闭粉喷机灰路蝶阀、球阀，打开气路蝶阀。

4、钻进：启动钻机和空压机，并缓慢打开气路调压阀，对钻机供气，视地质及地下障碍情况采用不同转速正转下钻，宜用慢档先试钻。

5、压差控制：观察压力表读数，随钻杆下钻压力增大而调节压差，使后阀较前阀大0.02-0.05MPa压差。

6、喷搅提升：钻头钻至设计桩长底标高，关闭气路蝶阀，并开启灰路蝶阀，反转提升，打开调速电机，视地质情况调整转速，喷灰成桩。

7、钻机正转下钻复搅，反转提钻复喷。根据地质情况及余灰情况重复数次，保证桩体灰土搅拌均匀。

8、钻头提升至桩顶标高下0.5m，关闭调速电机，停止供灰，充分利用管内余灰喷搅。

9、原位旋转钻具2min，脱开减速箱、离合器将钻头提离地面0.2 m。

10、打开球阀，减压放气。打开料罐上盖，检查罐内余灰，并记录喷灰量。

11、钻机移位，进入下一个成桩桩位。

# 四、施工机具

施工机具主要由成桩钻机、空压机、供料机三大系统组成。目前使用的机械有：GPF-5、GPF-7、PH-5及PH-7型钻机、YP-1	粉体喷射机、3N-1.6/1.0空气压缩机各1台；C-2储气罐、配电箱各一只；电缆、压力胶管、小平车若干。施工设备布置见图2。

# 五、操作要点

- 施工前应准确测放轴线和桩位，并用竹签或钢筋标定。

- 施工现场要求平整，施工前彻底清除地下一切障碍物。

- 正式打桩前宜按设计要求施打工艺试桩，以确定各地层和

平面区域内钻杆提升速度和喷灰速度、喷灰量等。

4、粉体喷射机灰罐应按理论计算量投一次料，打一根桩，以确保成桩质量。

5、喷射机内压力要保持稳定，压力要足够。

6、钻机提升速度控制于0.45-0.8m/min。

7、钻机预搅下沉，应尽量不用冲水下钻，当遇较硬土层太慢

时，方可适量冲水。

# 六、劳动组织

每台班12人，其中指挥、施工员、机修工、电工、试验工各1人；机操工3人（钻机、喷粉机、空压机和储气罐各1人）；记录员2人（前、后台各1人），辅工2人。

# 七、施工注意事项

1、每一根桩开钻后必须连续施工，严格控制喷灰及停灰时间，不得间断。严禁在尚未喷灰的情况下进行钻杆提升作用，以确保粉喷桩质量和长度。

2、如遇停电，机械故障等原因而喷粉中断，应及时记录中断深度，待恢复正常后进行复打，复打重叠段不应小于1m。

3、钻杆下沉前，应用经纬仪检查或垂线量测钻杆的倾斜度，使倾斜度值不大于1.5%。

4、深层搅拌机喷灰提升至原地面以下50cm时，应关闭空压机，防止固化剂喷入大气层。

5、在桩径变更时应对直径进行复核，对使用过的钻头须随时检查，且磨损量不得大于1cm。

# 八、加固质量与检测

喷粉桩工程质量检查及地基强度检测，目前按以下方式进行：

- 桩成型的开挖观测

对挖出的桩体进行直观检查，检查其桩位、桩径是否应符合设计要求，检查喷搅的均匀程度。

2、资料检查

即对施工记录的检查，以复检桩端和停灰面标高、 喷粉量是否符合设计要求，检查施工时是否发现异常现象等。

3、桩体强度检测

（1）、桩体的静力触探（以养护龄期为14天）。

（2）、桩身取样进行室内立方强度试验。

（3）、应力波测试（为桩数的10-15%）。

（4）、静压试验：测定单桩或复合地基承载力。

（5）、实测沉降：建筑物施工时，多层进行沉降观察，掌握最终沉降量。

（6）、质量标准见表8-1。

粉喷桩施工质量允许偏差

表8.1

| 序号 | 项目 | 单位 | 规定值或允许偏差 | 检查频率 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱平面位置（纵横） | cm | ±10 | 100% | 用经纬仪量测或钢尺量 |
| 2 | 桩底高程 | m | 不高于设计标高 | 100% | 喷粉检查钻杆沉入长度 |
| 3 | 桩底高程 | m | 不低于设计标高 | 100% | 检查停止喷粉时的钻头高程 |
| 4 | 单位喷粉量 | % | ≤7 | 100% | 计量仪或场计量检查 |
| 5 | 桩体90天无侧限抗压强主度 | MPa | 不小于计要求 | 2% | 桩头或抽芯取样检验，可用7天或28天强度推算90天强度 |

# 九、技术经济比较

大量工程实践证明，水泥粉喷桩工艺具有施工快、建筑材料省、造价低、强度高等优点。

- 施工周期短，每台班可完成300-400m左右。

- 加固体强度相当于浆液搅拌法的2倍。

- 材料成本低，每延长米仅10元左右，工程造价比浆液

搅拌低1/3。

# 十、工程应用实例

近年来，在码头、桥墩、高速公路、基坑支护及工业、民用建筑等方面，施工粉喷桩均取得了明显的技术效果。

- 沪宁高速公路

沪宁高速公路常州段路基采用粉喷桩加固地基，由铁道部第

四勘测设计院南京办事处设计。地质情况：多数为淤泥质粘土，天然地基沉降量较大。基础设计决定采用梅花型网格状满堂布置粉喷桩地基加固方案。加固浓度为5.0米，共6400根，水泥掺入量采用15%的425#普通硅盐水泥，要求90天桩身强度不得低于1.2Mpa。

本工程自93年5月施打，投入三台设备，历时2个月完成 了任务。按设计要求，由甲方委托常州高速公路建设部监理和测试，测试结果：38天无侧限抗压强度平均值为3.1N/mm2，远远大于设计值，满足了设计要求。

（二）上海杨浦大桥桥墩边上的地基加固。该地面由于淤泥质较厚，对于大型建筑影响很大，为此采用粉喷桩来加固。此方案由上海市政设计院负责设计，总桩数为3500根，深度10-12m，总4万多延米长，要求60天完工。本工程投入二台设备进场施工，利用24小时采用二班制工作，在规定的时间内完成了任务，并且工程桩测试结果达到了设计目的，得到了建设单位的一致好评。

（三）徐连高速公路E8标采用粉喷桩处理软土地基。加固深度10.0米，共37.5万延米，水泥掺入量采用50kg/m的425号普硅水泥。本工程先后投入22台粉喷桩机，历时3个多月完成，检测结果全部达到设计要求。