6.5.4混凝土拱涵施工工艺框图

1）混凝土拱涵施工工艺框图

2）混凝土拱涵施工工艺框图说明

（1）施工准备：

平整场地；进行施工放样，定出拱涵的施工控制桩；定做砌筑拱圈所需的拱架及模板；设计拱圈砼的灌注程序并报监理工程师批准。

（2）基坑开挖及基础砼灌注：

基坑开挖采用人工配合机械进行，开挖限度以基底石质承载力能够达到0.3Mpa为止。人工将碎石和杂物清除干净，立模，绑扎钢筋，灌注基础混凝土。

（3）涵身砼灌注：

墙身模板采用组合钢模板、方木背带、钢管支撑，现场绑扎钢筋，灌注混凝土，机械振捣。

（4）拱架制作：

拱架采用钢木结合的结构搭制，施工前，工程技术人员做好设计，主要承力结构做承载力检算，保证结构承载力满足施工安全要求，拱架模板的结构尺寸、形状应满足设计要求，且便于拆除。

（5）拱圈浇筑：

浇筑拱圈时，根据拱圈跨径、矢高、厚度及拱架的情况，设计拱圈浇筑程序。从两端拱脚起顺序向拱顶方向对称、均衡地浇筑。浇筑时，随时注意观测拱架的变形，必要时对浇筑程序进行调整，以控制拱圈的变形。浇筑过程中随时检查拱架，保证结构、尺寸正确，浇筑好的涵洞，保证拱圈圆滑，表面平整。

（6）拱架降落：

拱圈浇筑完毕之后，使拱架逐渐并均匀降落，使拱独立支承。

（7）涵背填土：

涵背填土在混凝土强度达到设计强度以后方可进行。两边对称填筑。涵背填土采用透水性土，不得采用含有泥草、腐植物的土。填土在接近最佳含水量的情况下分层填筑和夯实，每层压实厚度不超过20-30cm，密实度要求达到路基施工规范的要求。