交底内容：

1.钢筋工程：

1.1主筋位移：测量放线完毕后，绑扎墙柱钢筋前，先根据墙柱边线及控制线将主筋按1：6打弯，调整到位后再进行箍筋的安装和绑扎，若先安装箍筋并绑扎，而后进行位置调整，难度加大；墙体设置水平梯子定位筋，在柱内设置定位卡或定位箍，保证调整后不再变形。

1.2松扣和脱扣：严格采用八字扣进行绑扎，扎丝采用两股或两股以上，绑扎牢固，成型后注意免受冲击荷载。

1.3箍筋弯曲变形：绑扎梁筋时及时穿构造钢筋，每个钢筋交点处都用扎丝绑扎牢固，及时垫垫块。

1.4钢筋弯钩反向：绑扎过程中，加强自检和互检，发现后无条件改正到位，并对操作人员进行教育。

1.5绑扎板钢筋时应通长拉控制线或在模板上弹控制线，排筋时从梁边、墙边50mm处起步，与控制线重合，第二根与第一根平行，绑扎采用八字扣，绑扎完一段后进行微调，将偏差的部分调整到位；

1.6梁筋绑扎完毕后，及时垫底部保护层垫块，垫块垫在箍筋与主筋交点处，采用成品素混凝土垫块，主筋、腰筋与箍筋交点处均绑扎牢固，上下排丝扣方向相反，保证梁骨架不变形。

1.7直螺纹接头用专用扳手拧紧，完成一段后进行复检，检查完毕在套筒上点红油漆做标识；

1.8梁柱节点处钢筋密集，绑扎梁筋时先插底筋，然后绑扎柱箍筋，再插梁上铁。

1.9箍筋安装时在主筋上用石笔做标记，保证箍筋水平，间距均匀，绑扎过程中随时检查，发现不水平不均匀的马上进行改正。

2.模板工程：
2.1接缝不严：
2.1.1现象：由于模板间接缝不严有间隙，混凝土浇筑时产生漏浆，混凝土表面出现蜂窝，严重的出现孔洞、露筋。
2.1.2原因分析：
①模板制作马虎，拼装时接缝过大。
②木模板制作粗糙，拼缝不严。
③浇筑混凝土时，木模板未提前浇水湿润，使其胀开。

2.1.3防治措施：
①强化工人质量意识，认真制作定型模板和拼装。
②严格控制木模板含水率，制作时拼缝严密。
③木模板安装周期不宜过长，浇筑混凝土时，木模板要提前浇水湿润，使其胀开密缝。

④切割多层板尺寸要准确，多层板厚度要一致，且厚度不少于1.5cm。
2.2脱模剂使用不当：
2.2.1现象：模板表面用废机油涂刷造成混凝土污染，或混凝土残浆不清除即刷脱模剂，造成混凝土表面出现麻面等缺陷。
2.2.2原因分析：
①拆模后不清理混凝土残浆即刷脱模剂。
②脱模剂涂刷不匀或漏涂，或涂层过厚。
③使用了废机油脱模剂，既污染了钢筋及混凝土，又影响了混凝土表现装饰质量。
2.2.3防治措施：
①拆模后，必须清除模板上遗留的混凝土残浆后，再刷脱模剂。
②严禁用废机油作脱模剂，脱模剂材料选用原则应为：既便于脱模又便于混凝土表面装饰。:
③脱模剂材料宜拌成稠状，应涂刷均匀，不得流淌，一般刷两度为宜，以防漏刷，也不宜涂刷过厚。
④脱模剂涂刷后，应在短期内及时浇筑混凝土，以防隔离层遭受破坏。
2.3模板未清理干净：
2.3.1现象：模板内残留木块、浮浆残渣、碎石等到建筑垃圾，拆模后发现混凝土中有缝隙，且有垃圾夹杂物。
2.3.2原因分析：
①钢筋绑扎完毕，模板位置未用压缩空气清扫。
②封模前未进行清扫。
③墙柱根部、梁柱接头最低处未留清扫孔，或所留位置不当无法进行清扫。
2.3.3防治措施：
①钢筋绑扎完毕，用压缩空气清除模板内垃圾。
②地封模前，派专人将模内垃圾清除干净。
③墙柱根部、梁柱接头处未留清扫孔，预留孔尺寸≥100mm×100mm，模内垃圾清除完毕后及时将清扫口处封严。

3.混凝土工程：

3.1蜂窝现象：混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多，石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿，使结构受力截面受到削弱，强度和耐久性降低。

3.1.1防治措施：混凝土浇筑前应检查搅拌站混凝土配合比的合理性，混凝土浇筑中检查混凝土坍落度；混凝土下料高度超过2m应设串筒或溜槽：浇筑时应分层下料，分层振捣，防止漏振：模板缝应堵塞严密，浇灌中，应随时检查模板、支撑、拼缝情况发现模板变形、走动或漏浆，应及时修复。

3.2麻面现象：混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点，形成粗糙面，但无钢筋外露现象。

3.2.1防治措施：模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物，浇灌混凝土前，模板应浇水充分湿润，模板缝隙，应用海绵条等堵严，模板隔离剂应选用长效的，涂刷均匀，不得漏刷；混凝土应分层均匀振捣密实，至排除气泡为止。

3.3墙体烂根：

3.3.1现象：模板接缝处跑浆。

3.3.2防治措施：模板根部应用砂浆找平塞严，模板间卡固措施要牢靠。

3.4砼施工缝的处理：

3.4.1清除接缝表面的水泥浮浆、松散砂石、软弱混凝土层、油污等；

3.4.2将钢筋上的锈斑及浮浆刷净；

3.4.3必要时将旧混凝土适当凿毛；

3.4.4用清水冲洗旧混凝土表面，使旧混凝土在浇筑新混凝土前保持湿润；

3.4.5浇筑新混凝土前，在接缝面上应先铺一层厚度为1～1.5cm的水泥砂浆；

3.4.6将施工缝附近的混凝土细致捣实。