表C2-1

技 术 交 底 记 录

| 工 程 名 称 | 银川嘉源物资有限公司28#宿舍楼 | 分部（项） 或构件名称 | 地基与基础（砂夹石回填） |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容： 一、施工准备 1、材料及主要机具： 2、天然级配砂石：颗粒级配应良好。不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。碎石最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的2/3，并不宜大于50mm。 3、主要机具：一般应备有蛙式打夯机、推土机、压路机（10～20t）、手推车、平头铁锹等。 二、作业条件： 1、设置控制铺筑厚度的标志，如水平标准木桩或标高桩，或在固定的建筑物墙上、槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。 2、铺筑前，应组织有关单位共同验槽，包括轴线尺寸、水平标高、地质情况。 3、检查基槽（坑）、管沟的边坡是否稳定，并清除基底上的浮土和积水。 三、操作工艺 1、工艺流程： 检验砂石质量——分层铺筑砂石——洒水夯实或碾压——找平——验收。 2、分层铺筑砂石。 3、砂石垫层的每层铺筑厚度可达30cm，宜采用20t的压路机碾压。视不同条件，可选用夯实或压实的方法。 4砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上，如深度不同时，基土面应挖成踏步和斜坡形，搭槎处应注意压（夯）实。施工应按先深后浅的顺序进行。 5、分段施工时，接槎处应做成斜坡，每层接岔处的水平距离应错开0.5～1.0m，并应充分压（夯）实。 6铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象，应将该处砂子或石子挖出，分别填入级配好的砂石。 |

表C2-1

技 术 交 底 记 录

| 工 程 名 称 | 银川嘉源物资有限公司28#宿舍楼 | 分部（项） 或构件名称 | 地基与基础（砂夹石回填） |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容： 7.洒水：铺筑级配砂石在夯实碾压前，应根据其干湿程度和气候条件，适当地洒水以保持砂石的最佳含水量，一般为8%～12%。 8.夯实或碾压；夯实或碾压的遍数，由现场试验确定。采用压路机往复碾压，一般碾压不少于4遍，其轮距搭接不小于50cm。边缘和转角处应用蛙式打夯机补夯密实。 9.找平和验收； 9.1施工时应分层找平，夯压密实，并应设置纯砂检查点，测定干砂的质量密度。下层密实度合格后，方可进行上层施工。 9.2最后一层压（夯）完成后，表面应拉线找平，并且要符合设计规定的标高。 |
| 接受部门及交底人 |  | 交底部门及人 |  | 年 月 日 |