| 技术交底记录 表C2--1 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 大兴新城北区8#地块A区4#楼 | 交底日期 | 2008年7月25日 |
| 施工单位 | 北京天恒建设工程有限公司 | 分项工程名称 | 建筑装饰与装修 |
| 交底提要 | 楼面垫层 |
| 交底内容 炉渣垫层 本技术交底适用于混凝土基层上做炉渣垫层工程。 1．材料要求 (1)炉渣：宜采用烟煤炉渣，表观密度应为800kg/m3以内；炉渣内不应含有机杂质和未燃尽的煤块，粒径不应大于40mm，且不可大于垫层厚度的1/2；炉渣粒径在5mm以下者，不得超过炉渣总体积的40%。 (2)水泥：325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，也可用火山灰水泥或粉煤灰水泥。 (3)粗砂： 2．主要机具 (1) 机械：搅拌机、手推车、平板振捣器。 (2)工具：压滚(直径200mm、长600mm)，平铣、计量斗、筛子、喷壶、浆壶、木拍板、3m和1m木制大杠和扫帚等。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |

1，本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2，当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2--1 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 大兴新城北区8#地块A区4#楼 | 交底日期 | 2008年7月25日 |
| 施工单位 | 北京天恒建设工程有限公司 | 分项工程名称 | 建筑装饰与装修 |
| 交底提要 | 楼面垫层 |
| 交底内容： 3．作业条件 (1)结构工程已经验收，控制地面，楼面的＋50cm标高水平线已弹好。 (2)与垫层有关的电气管线，设备管线及埋件安装完毕，并固定牢靠。 (3)管道用细石混凝土或水泥砂浆全长固定，固定断面一般做成梯形，厚度不得超过垫层厚度。 (4)垫层施工前应经隐蔽工程验收。 4．操作工艺 工艺流程： 基层处理→ 涂刷水泥浆结合层→ 炉渣过筛与水焖→ 按体积比拌合→ →做成平墩→ 铺设拌合好的炉渣→ 上杠找平控制标高→ 滚压并找平→ →拍边修整→ 养护 (1)基层处理：正式施工炉渣垫层前，把基层上粘结的杂物认真清除，清除后撒水湿润，经验收合格方可进行垫层施工。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |

1，本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2，当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2--1 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 大兴新城北区8#地块A区4#楼 | 交底日期 | 2008年7月25日 |
| 施工单位 | 北京天恒建设工程有限公司 | 分项工程名称 | 建筑装饰与装修 |
| 交底提要 | 楼面垫层 |
| 交底内容： (2)炉渣过筛与水焖：为保证所需炉渣的粒径和清除杂物，炉渣使用前应过两遍筛，第一遍过大孔筛，筛孔为30mm～40mm，根据垫层厚度确定，第二遍过小孔筛，筛孔为5mm，主要筛去细粉末，保证粒径5mm以下者不大于总体积的40%。 水泥炉渣：施工前应浇清水将炉渣焖透，水焖时间应不少于5d。 水泥石灰炉渣施工前应泼石灰水拌合焖透，焖制时间不少于5d。 (3)拌合：水泥炉渣宜采用1：6(体积比)；水泥粗砂炉渣宜采用1：1：6(体积比)机械拌合。搅拌前应先按比例计量加水拌合，干料入机后先干搅1min，再加入适量的水搅拌1.5～2min，使水泥浆分布均匀。其干湿程度以便于滚压密实，有少量浆不泌水为宜；人工搅拌时应先将水泥和焖好的炉渣干拌均匀，再用喷壶缓缓加水湿拌，直至拌合均匀。 (4)控制标高：按相对标高＋50cm的平线，根据设计垫层厚度用尺量出垫层的上平标高，拉小线做好找平墩，一般找平墩的间距为2m左右，有泛水的房间按坡度找出最高点和最低点的标高，同样做成平墩，用来控制垫层的表面标高。 (5)铺设与滚压：炉渣垫层厚度宜50mm以上，虚铺和压实厚度的比例一般是1.3：1，如实厚为50mm，则虚铺厚度为65mm。铺炉渣垫层时，先在铺设基层面上撒水湿润，再撒1：0.5水泥浆，涂刷均匀成水泥浆结合层；做好找平墩；装铺炉渣熟料，按找平墩用铁铣粗略的找平，再上大杠细找平度，全部或分段铺好后滚压，在滚压中局部撒垫调整平整度，经反复进行滚压平整出浆，厚度符合设计要求；对墙根、边角、管根周围不宜滚压处，应用木拍板拍打平实。如垫层厚度较大时宜分层铺压或用平板振捣器振平振实。水泥炉渣垫层的施工应随拌。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |

1，本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2，当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2--1 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 大兴新城北区8#地块A区4#楼 | 交底日期 | 2008年7月25日 |
| 施工单位 | 北京天恒建设工程有限公司 | 分项工程名称 | 建筑装饰与装修 |
| 交底提要 | 楼面垫层 |
| 交底内容： 随铺、随压实，全部操作过程应在2h内完成 (6)施工缝：炉渣垫层一般不留施工缝，如房间大，2h内完成施工的全过程有困难，必须留施工缝时，应用木方或木板挡好留槎处，保证直槎密实，接槎时应在接槎处刷水泥浆结合层，使先后炉渣垫层接合良好。 (7)养护：垫层施工完应注意养护，待其凝固后方可进行下一道工序。 5．质量标准 (1)保证项目： 1)炉渣垫层使用的水泥、炉渣、粗砂材料质量必须符合设计要求及有关标准规定。 2)施工配合比，铺压密实度应符合设计和施工验收规范要求。 3)炉渣垫层与基层间不得有空鼓和表面松动现象。 (2)允许偏差项目：见表4—18。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |

1，本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2，当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

| 技术交底记录 表C2--1 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 | 大兴新城北区8#地块A区4#楼 | 交底日期 | 2008年7月25日 |
| 施工单位 | 北京天恒建设工程有限公司 | 分项工程名称 | 建筑装饰与装修 |
| 交底提要 | 楼面垫层 |
| 交底内容： 炉渣垫层允许偏差 表4—18 项目 允许偏差(mm) 检验方法 表面平整度 10 用2m靠尺楔形塞尺检查 标高 ±10 用水准仪检查 坡度 2/1000且不大于30 用坡度尺检查 厚度 个别地方不大于设计厚度1/10 尺量检查 6．成品保护 (1)垫层施工操作和运输中不应碰撞门口、管线、垫层内埋设件和已完的装 (2)施工完的垫层应注意保护，常温3d后方能进行面层施工。 7．应注意的质量问题 (1)垫层空鼓开裂，炉渣内含有有机杂物和未燃尽的炉碴，含有遇水能膨胀分解的物质；炉渣焖水不透，铺料与结合层粘结不好，炉渣徽颗粒较多等原因造成。材料应按要求选用，基层清理应认真，粘结层应随刷、随铺，在规定操作时间内完成滚压，加强成品养护。 (2)标高不准，表面不平：炉渣搅拌不均匀，稠度不一致，造成操作困难，铺炉渣不平。应严格控制各道工序的操作质量。 (3)强度不足，主要是配合比不准，施工全过程时间过长，滚压不实，养护不好等造成，施工应正确掌握配合比，认真计量，控制加水量，加强检查铺炉渣的平整度和厚度，滚压密实均匀，成品加强保护。 |
| 审核人 |  | 交底人 |  | 接受交底人 |  |

1，本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2，当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。