施工技术交底记录

2011年3月10日

| 工程名称 |  | 分部工程 | 雨污水管道工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 检查井施工技术交底 |
| 交底内容： 一、设计要求 1、检查井选用砖砌圆形井（盖板式和收口式）或矩形井和扇形井，采用重型铸铁井盖井圈铁爬梯。 2、WD15采用150度扇形砖砌污水检查井，WD18采用135度扇形砖砌污水检查井，WD16和WD17采用120度扇形砖砌污水检查井，WD24采用90度扇形砖砌污水检查井，WD1～WD14和WD19～WD23采用矩形直线砖砌污水检查井，其余采用φ1000mm圆形砖砌污水检查井（收口式）。 3、预埋过路管无需做至道路红线外2米，在不影响其他管线的情况下做至红线即可。 二、施工工艺 1、施工准备 ⑴清理基层表面，复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求； ⑵浇筑基础砼。井底基础应与管道基础同时浇筑； ⑶按设计要求选用合格砖，将砖浇水湿润； ⑷准备砂浆，按设计要求给定的砂浆配合比上料，拌制。控制好拌制时间，使砂浆拌和均匀，做到随拌随用。 ⑸准备脚手架等工具。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |

施工技术交底记录

2011年3月 10日

| 工程名称 |  | 分部工程 | 雨污水管道工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 检查井施工技术交底 |
| 交底内容： 2、检查井砌筑要求 ⑴在已安装完毕的排水管的检查井位置处，放出检查井中心位置线，按检查井半径或长宽尺寸摆出井壁砖墙位置。 ⑵在检查井基础面上，先铺砂浆后再砌筑，圆形检查井采用全丁24墙砌筑。采用内缝大外缝小的摆砖方法，外灰缝塞碎砖，以减小砂浆用量。每层砖上下皮竖灰缝应错开。随砌筑随检查弧形尺寸。 ⑶井内踏步应随砌筑随按随座浆，其埋入深度不得小于设计规定。踏步安装后，在砌筑砂浆未达到设计规定强度前，不得踩踏。 ⑷排水管道接入检查井时，管口外缘与井内壁平齐；接入管径大于300mm时，对于砌筑结构井室应砌砖圈加固。 ⑸砌块应垂直砌筑，需收口砌筑时，应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁进行收口；圆井采用砌块逐层砌筑收口，四面收口时每层收进不应大于30mm，偏心收口时每层收进不应大于50mm。 ⑹排水管管口伸入井室圆形井为30mm，保证管口与井内经相切，管顶砌砖圈加固，以减小管顶压力。砌筑圆形检查井时，随砌筑随检测检查井直径尺寸。 ⑺排水检查井内的流槽，应与井壁同时进行砌筑，高度为管径的1/2。采用砖砌时，表面应用1：2水泥砂浆分层压光抹光，流槽应与上下游管道接顺。 ⑻砌筑检查井的预留支管，应随砌随按。管与井壁衔接处应严密不得漏水，预留支管口宜用低标号砂浆砌筑，封口抹平。 |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |

施工技术交底记录

2011年3月10日

| 工程名称 |  | 分部工程 | 雨污水管道工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 | 检查井施工技术交底 |
| 交底内容： 3、抹面、勾缝 砌筑检查井、井室和雨水口的内壁应用原浆勾缝，内壁抹面应分层压实，外壁用砂浆搓缝应严密。其抹面、勾缝、座浆、抹三角灰等均采用1：2水泥砂浆，抹面、勾缝用水泥砂浆的砂子应过筛。 抹面要求： 污水检查井需要内外抹面至油面，雨水检查井井室则需要里面抹面。 抹面厚度20mm，抹面时用水泥板搓平，待水泥砂浆初凝后及时抹光、养护。 勾缝采用平缝，要求勾缝砂浆塞入灰缝中，应压实拉平深浅一致，横竖缝交接处应平整。 4、井口、井盖的安装 检查井、井室砌筑安装至规定高程后，应及时安装盖板和井圈，盖好井盖。安装时砖墙顶面应用水冲刷干净，并铺砂浆。按设计高程找平，井口安装就位后，井口四周用1：2砂浆嵌牢，井口四周围成45°三角。 5、其他未说明部分执行标准图。 三、质量检查评定标准 1、井壁必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象。 2、井内流槽应平顺，踏步应安装牢固，位置准确，不得有建筑垃圾等杂物。 3、井框、井盖必须完整无损，安装平稳，位置正确。 4、检查井允许偏差应符合附表规定： |
| 交底单位 |  | 接收单位 |  |
| 交 底 人 |  | 接 收 人 |  |

附表：井室的允许偏差

| 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检查数量 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 平面轴线位置（轴向、垂直轴向） | 15 | 每座 | 2 | 用钢尺量测，全站仪测量 |
| 2 | 结构断面尺寸 | +10,0 |  | 2 | 用钢尺量测 |
| 3 | 井室尺寸 | 长、宽 | ±20 |  | 2 | 用钢尺量测 |
|  |  | 直径 |  |  |  |  |
| 4 | 井口高程 | 农田或绿地 | +20 |  | 1 | 用水准仪测量 |
|  |  | 路面 | 与道路规定一致 |  |  |  |
| 5 | 井底高程 | 开槽发管道铺设 | Di≤1000 | ±10 |  | 2 |  |
|  |  |  | Di>1000 | ±15 |  |  |  |
|  |  | 不开槽法管道铺设 | Di<1000 | +10,-20 |  |  |  |
|  |  |  | Di≥1000 | +20,-40 |  |  |  |
| 6 | 踏步安装 | 水平及垂直间距、 外露长度 | ±10 |  | 1 | 用尺量测偏差较大值 |
| 7 | 脚窝 | 高、宽、深 | ±10 |  |  |  |
| 8 | 流槽宽度 | ±10 |  |  |  |