技术交底记录

年月日

| 工程名称 |  | 分部工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：高密度聚乙烯（PE）给水管道安装、回填 |
| 交底内容： 给水管道接口采用电热熔带连接。 首先检查管道和电热熔带是否有损伤。 对齐管道和清除杂物。 a.通过水平杆或砂袋将要连接的管道旋转在离地面200 mm～300 mm处（地基上挖有操作凹槽的可将管道直接旋转在地基上），并水平对齐。 b.用布彻底将管道的外表面和电热熔带内壁上的杂物清除干净（包括水汽），油类污物右用甲醇擦拭。 管道铺设平顺、稳固，管底坡度不得出现反坡，在焊接前先清除管道上的冰雪霜，电焊施工时，应搭设防雨设施。 用夹钳和扣带紧固焊接片。 a.用电热熔带将已水平对齐的管道的要连接部分包住，电热熔带接头应重叠100 mm ～200 mm。包的时候有连接线的一端在内圈。PE棒也应插在此端，从两侧分别插入，紧靠此端头D400以下插入约50 mm，D450以上插入约90 mm～100 mm。 b.外面用钢扣带套住，钢扣带不带衬板的端头电热熔带内圈同向并在同 |
| 技术负责人 |  | 交底人 |  | 接受人 |  |

技术交底记录

年月日

| 工程名称 |  | 分部工程 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称：高密度聚乙烯（PE）给水管道安装、回填 |
| 交底内容： 一位置。用夹钳上紧，使电热熔带与管壁紧紧靠在一起。钢扣带边缘要与焊接片的边缘对齐。 连接：将焊接器的输出线端的夹子与电热熔带的连接母羊相连接。 焊接：在焊接机上设定好时间和电压挡，根据操作规程进行焊接。焊接时间结束时，取下连接线夹子，再夹紧一次夹钳约1／4～1／2圈。 冷却：焊接时间结束时风音器鸣响，电源自动断开，开始冷却。在接线被断开，钢扣带和夹钳夹紧的状态下，冷却时间在夏天一般为20min，冬天为10 min。在冷却期间，可以进行下一个焊接。 焊接检查:经过一定的冷却时间后，打开钢扣带，观察焊接状况。 沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧对称回填，确保管道及、构筑物不产生位移，必要时可采取限位措施。 回填时沟槽内应无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物及冻土。 水沟和挡水埝，对开挖应封闭，度为止雨水流入基坑内。 |
| 技术负责人 |  | 交底人 |  | 接受人 |  |